|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | ### Einheitspreis | ### Gesamtbetrag |
|  |  | in EUR | in EUR |
| 1.1.1 | Klimatunnel für Amphibien und Kleintiere gemäß Zeichnung im Fahrbahnbereich herstellen. Tunnelelemente aus frost- / tausalzbeständigem ACO Polymerbeton. Bauteile ohne metallische Bewehrung. Lauffläche glatt, nicht saugfähig und geschlossenporig. Belastungsklasse D 400 nach EN 1433. Elemente mit Klimaöffnungen oberflächenbündig eingebaut. Lichte Weite der Element 50 cm. Baulänge der Elemente 100 cm. Bauhöhe der Elemente 52 cm. Oberfläche mit Klimaöffnungen. Betonsohle aus Beton C 20 / 25 herstellen. Dicke 20 cm, Breite 100 cm einschließlich erforderlicher Raumfugen. Tunnelelemente höhen- und fluchtgerecht, stumpf gegeneinander stoßend verlegen. Seitliche Freiräume bis etwa 7 cm unter OK Fahrbahn mit Beton C 20 / 25 gleichmäßig lagenweise verfüllen und verdichten. Einbauanweisung des Herstellers beachten. Fabrikat: ACO PRO KT 500-520 mit Klimaöffnungen oder gleichwertiger Artikel Bezugsanschrift: ACO Tiefbau Vertrieb GmbH, Postfach 320, 24755 Rendsburg, Fon: +49 4331 354-163, Email: info@aco-pro.de |  |  |
|  | 0,00 m | …………….. | ………………. |
|  | Gussasphalt 0/11 S für Straßen der Bauklassen SV I und II und für Verkehrsflächen mit besonderen Beanspruchungen einbauen einschl. Haftanstrich. Einbau in Fläche Fahrbahn, als Streifen. Einbaudicke 7 cm (zweilagig) einschl. eingedrücktes Abstreumaterial. |  |  |
|  | 0,00 m2 | …………….. | ………………. |
|  | Anschluss der Asphaltdecke als Fuge herstellen. Querfuge in der Deckschicht ausbilden. Fugentiefe 40 mm, Fugenbreite 6 mm. Fugenspalt säubern, so weit erforderlich trocknen. Fugenwandungen mit Voranstrich versehen. Fugenraum bis Oberkante verfüllen mit kraftstoffresistenter Fugenvergussmasse. |  |  |
|  | 0,00 m | …………….. | ………………. |
| 1.1.2. | Klimatunnel für Amphibien und Kleintiere gemäß Zeichnung im Fahrbahnbereich herstellen. wie Position 1.1.1. Elemente mit Klimaöffnungen oberflächenbündig eingebaut, jedoch: Baulänge der Elemente 50 cm. |  |  |
|  | 0,00 m | …………….. | ………………. |
| 1.1.3. | Gehrungsschnitt am Tunnelelement ausführen. Gehrungsschnitt für genaue Anpassung des Tunnels an den Gefällewechsel. |  |  |
|  | 0 St | …………….. | ………………. |